轻型卧式行星球磨机操作规程

1. 基本信息

1.型号：WXQM-0.4A

2.生产单位：长沙天创粉末技术有限公司

3.技术参数：转速70-670 r/min;功率0.75kW

4.用途：用于粉末的球磨细化，合金化制备

二、操作步骤

1.球磨机上可装四个球磨罐，也可以对称装两只球磨罐，但须保证重量平衡。

2.转动十字形把手压紧球磨罐，然后把保险锁紧，以防止罐体松动，发生意外。卸罐的顺序相反。

3.盖上安全罩。

4.将“调速”旋扭逆时针旋至底，接通电源，“电源”开关至“开”。

5.将“调速”旋扭顺时针缓慢旋至所需转数。如需修改程序参数，联系设备负责人进行修改。

6.工作结束后，将“调速”旋扭逆时针调至底，关闭“电源”开关，拔掉电源插头。

三、注意事项

1.启动前务必确认罐体已固定，保险已锁紧。

2.装料最大容积为球磨罐容积2/3。

3.球磨时操作人员必须在场，且不得使用过量的酒精等有机溶剂。

4.使用结束后将球、罐清洗干净并烘干。